产品开发技术要求

零部件名称：      Floor hatch cover

编      制：			 余威

审      核：

批      准：

目录

1.项目总体概况	3

1.1.概述	3

1.2.时间计划：	3

1.3.产品明细：	3

1.4.产品量纲规划：	3

1.5.工程联系方式：	3

2.技术要求	4

2.1.产品概述：	4

2.2.产品应用技术参数：	4

2.3.造型设计：	6

3.试验要求	6

3.1实验条目：	6

4. 售后服务及质量要求	7

4.1产品设计寿命	7

4.2 质量保证期限	7

4.3产品质量问题考核	8

4.4 售后服务要求	8

- 1.项目总体概况

  - 1.1.概述

  - Lucdi floor hatch cover是为lucid车型开发的车内注塑安装零件，采用汽车专用改性塑料，满足整车装配、强度、环保、耐候及lucid标准，实现批量稳定供货。

  - 1.2.时间计划：

模具制作时间：21天

T0样件时间：模具制作完成后2天

封样时间：2026-5-28（定点时间延后，则顺延）

  - 1.3.产品明细：

| 序号 | 零部件号 | 零件名称 | 材料 | 数量每个产品需求 | 年需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P51-N32500-AA | Floor hatch cover | PP-TD20 | 1个 | 175000 |

  - 1.4.产品量纲规划：

| 产品名称 | 数量/年 | 年份 |
| --- | --- | --- |
| Floor hatch cover | 175000 | 5年 |

  - 1.5.工程联系方式：

下述产品工程师及采购工程师的联系方式，凡是与产品设计有关的问题可与之联系。

| 责任工程师 | 姓名 | 电话 | 电子邮箱 Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品联系人 | 余威 | 13585657056 | yuwei@jinronggroup.cn |
| 采购工程师 | 薛苛 | 18210417540 | Xueke@jinronggroup.cn |

- 2.技术要求

  - 2.1.产品概述：

本产品需求文档定义的注塑件拟用于LUCID车型。供应商须根据要求设计和制造产品，规划产品开发进度，同时按照该进度取得我方认可。工作内容不仅包括机械设计、3D数据和图纸的准备、原型样品和工程样品的准备，而且包括自检实验和Lucid企业实验等。产品必须满足lucid汽车标准和国家法律法规相关标准。

供应商有责任遵守规范和这份规格书中提到的所有要求。同时零件供应也必须满足批量供货要求。在功能、设计、材料和技术（包括批量生产后的）方面的改进和修改必须要提供文件证明并且征得我方的同意。

  - 2.2.产品应用技术参数：

①外观要求：
1、产品表面应平整且纹理均匀细致，无缩痕、飞边、裂纹、熔接痕，分型面不应在任何可见的区域。在任何可接触的表面无尖锐的棱边。

2、产品的颜色、色泽、纹理样式和其他可见的表面特征应符合 汽车颁发的样板。

3、产品与周边件的间隙、面差需满足DTS要求。

②材料：详见BOM

③布置要求：整体装配符合实验要求

④产品尺寸：

根据数模设计，图纸W21提供

⑤模具材质：

详见<<LD注塑模具品质要求:模具材料>>

⑥模具要求：

详见<<Mold_Requirement_v48_02>>

  - 2.3.造型设计：

参考文件《注塑件3D数据》，

- 3.试验要求

  - 3.1实验条目：

| 序号 | 技术要求项目 | 开发目标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热循环阻力测试 | 颜色和光泽必须符合Lucid工艺和设计质量团队指定的目标 剥离强度最低10 N/cm是一般目标，更具体的要求可由Lucid指定 | 温度之间的最大转换时间为2小时 1周期: 在90 +/- 2℃下8小时（直接阳光照射组件为105℃） 在40 +/- 2℃，90 - 95%相对湿度下8小时 -30 +/- 2℃下8小时 |
| 2 | 热老化 | 颜色和光泽必须符合Lucid工艺和设计质量团队指定的目标 剥离强度最低10 N/cm是一般目标，更具体的要求可由Lucid指定 | '168 hrs @ 90 +/- 2 °C |
| 3 | 温度老化 | 颜色和光泽必须符合Lucid工艺和设计质量团队指定的目标 剥离强度最低10 N/cm是一般目标，更具体的要求可由Lucid指定 | 240小时@ 40 +/- 2°C， 92.5 +/- 2.5% RH |
| 4 | 可燃性 | 遵循FMVSS 302/SAE J369的方法 组件的每种材料都必须经过测试 如果组件中有粘合组件，则必须从组件上剪下商定的最小尺寸的板，用于可燃性测试 | 计算燃烧速率超过100mm /min |
| 5 | 气味 | 根据VDA 270量表，感知气味等级> 3.5 . | 对VDA 270的条件2、3、4进行测试。样品必须在8小时内用密封铝箔双重包裹，只在测试地点打开 1) 23 +/- 2℃，加水保存24小时 2) 40 +/- 2℃，加水保存24小时 3) 80 +/- 2℃，无水保存2小时 4) 50 +/- 2℃，加水保存2小时 5) 50 +/- 2℃，无水保存2小时 |
| 6 | - 冷冲击试验 | 所有固体冲击区域在-30°C的温度下暴露至少4小时后，应承受3.9 J的冲击，而不会出现裂纹或断裂。 | -将商品组件暴露在-30°C下至少4小时。 -用直径50mm、重量0.5 kg的钢球撞击。(大约) -3.9 J对所有固体区域的影响，2.5 J对扬声器格栅位置的影响 |

- 4. 售后服务及质量要求

  - 4.1产品设计寿命

| 零部件名称 | 设计寿命 | 设计里程 |
| --- | --- | --- |
| Lucid flool hatch cover | 5年 | ***** |

  - 4.2 质量保证期限

未列出零件的质量保证期限同其总成质量保证期限一致。当该约定低于国家强制性规定时，执行该国家规定。

| 零部件名称 | 质量保证期限 |
| --- | --- |
| Floor hatch cover | 3个月（自客户购买之日起） |

备注：以质量部门与供应商签订的质量协议为准。

  - 4.3产品质量问题考核

| 考核项目描述 | 考核 |
| --- | --- |
| 供应商不配合因商品质量的客诉工作 | 合同金额5%的罚款/造成市场影响金额(取最大值)并停止合作 |
| 产品认可资料、发货信息、出货报告、试验报告及其它相关产品资料弄虚作假的 | 合同金额5%的罚款/造成市场影响金额(取最大值);整改/停止合作 |
| 重大质量问题，因供应商产品自身质量问题导致在售后市场发生严重抱怨或发生媒体事件的 | 合同金额10%的罚款+造成市场影响金额;整改/停止合作 |
| 因产品质量问题导致已销售产品批量召回的 | 合同金额5%的罚款+召回商品零售金额;整改/停止合作 |
| 私自更换供货产品型号或品牌的 | 合同金额5%的罚款+整改费用+召回商品零售金额;整改/停止合作 |
| 订单产品发货及到货延迟 | 合同金额5%/天进行每日累计扣罚 |
| 每个月/季度产品出现的因质量问题客诉次数超过约定值 承担整改费用;整改/停止合作 千台车维修/故障频次要求(上市第一年)<10 | 当月货值金额的10%进行月度扣罚，并承担整改费用 |
| 每个月/季度产品抽查的质量问题 | 出现一起即承担该批次货品全检翻包费用+批次货值5%的罚款 |

  - 4.4 售后服务要求

因产品本身质量问题引起的客诉、退换货、索赔等，供应商须在24H内响应，72H内解决处理，包括但不限于产品补发，并承担由此造成的一切损失。

由于注塑产品销售带来的售后投诉、索赔等情形，由供应商负责解决。

- 甲    方：上海金榕汽车零部件股份有限公司		乙    方：

- 授权代表：										授权代表：

- 日    期：										日    期：